Прилог 2

Минимална учесталост испитивања згуре при контроли квалитета пре уградње згуре у насипе, засипе и постељицу инфраструктурних објеката јавне намене

| Својства материјала | Методе испитивања | Минимална учесталост испитивања |
| --- | --- | --- |
| - природна влажност | SRPS EN ISO 17892-1 | 1000 m3 |
| - гранулометријски састав згуре | SRPS EN 933-1 | 1000 m3 |
| - испитивање по Проктору: - садржај воде (влажност) - запреминска маса | SRPS EN 13286-2 | 4000 m3 |
| - xемијски састав | SRPS EN 12457-4 | 4000 m3 |